# 超临界CO₂辅助聚氨酯喷涂技术综述

——基于美国EPA技术评估报告与超临界流体喷涂技术文献

2026年04月%日

# 第一部分：UNICARB™超临界CO₂喷涂技术

## —— 美国EPA风险降低工程实验室评估报告

本报告由美国环保局（EPA）污染预防研究分支（PPRB）开展，联合联合碳化物公司（Union Carbide）、诺德森公司（Nordson）和宾夕法尼亚房屋家具公司（Pennsylvania House）共同完成。

## 一、技术背景

传统喷涂工艺使用大量有机溶剂（VOC），对环境和工人健康造成危害。UNICARB™技术利用超临界二氧化碳替代部分有机溶剂，实现 VOC 大幅减排，同时保持涂层质量。

超临界流体（SCF）是指温度和压力处于或超过其临界点的物质。在临界点，液态和气态的性质相似或相同，形成单一相态流体，具有类似溶剂的性质，可通过调节温度和压力来改变。

CO₂临界温度：31.3°C（88°F）

CO₂临界压力：72.9 atm（1070 psi）

CO₂来源：多种工业过程的副产品，无毒、不可燃

## 二、UNICARB™工艺原理

超临界CO₂在喷涂前作为稀释溶剂加入高粘度涂料，使其能够被雾化并通过改装喷枪施涂。

可替代涂料配方中有机溶剂的30%~80%

通常消除所有快干溶剂和部分中等干燥溶剂

保留足够的中等和慢速蒸发溶剂以获得适当的流平性和漆膜融合性

通常无需改变树脂化学成分或颜料填充水平

## 三、可应用的涂料体系

热固性、热塑性、空气干燥型和双组分涂料体系，以及清漆、着色剂和金属涂料系统均可采用该技术。

成功应用的涂料：硝化纤维素、有机硅醇酸树脂、丙烯酸树脂、双组分聚氨酯配方

在开发中的涂料：双组分环氧树脂系统、酚醛树脂配方

颜料系统限制：某些颜料（如炭黑）可能在超临界CO₂中可溶

## 四、设备系统

诺德森公司（Nordson）设计的喷枪配合供料单元使用。供料单元将涂料浓缩物和CO₂按设定比例、压力和温度混合，输送至改装喷枪。

涂料加热温度：通常40°C至70°C

喷涂压力：1200至1600 psi

CO₂质量分数：通常10%~50%（取决于涂料中溶解度和固体含量）

系统配备微处理器控制器，可连续监控并调节CO₂与涂料浓缩物的比例

## 五、宾夕法尼亚房屋公司的应用案例

Pennsylvania House在其位于白鹿（White Deer）的工厂的椅子涂装线上使用UNICARB™工艺喷涂硝化纤维素漆。

日产量：250件以上家具

传统工艺：两道涂层（空气雾化喷涂），两道烘干

超临界CO₂工艺：单涂层即可达到相同的漆膜厚度和装饰质量

VOC减排：高达70%

## 六、产品质量评估

主观评估结果表明：超临界CO₂喷涂工艺获得的涂层质量等于或优于传统材料和方法。

光泽度测量（ASTM D529）结果：UNICARB™工艺与双涂层传统工艺的样品均被评为"可接受"，单涂层传统工艺样品不可接受。

优势：雾化效果更好（超临界CO₂解压后产生更细的雾化颗粒），喷涂图案更均匀。

# 第二部分：超临界流体喷涂应用技术

## —— P2 InfoHouse技术报告

## 一、超临界CO₂的物理特性

超临界CO₂具有独特的物理性质，使其成为理想的喷涂介质：

密度：接近液体，可溶解有机物

粘度：接近气体，易于扩散和流动

扩散系数：高于液体，渗透能力强

表面张力：几乎为零，易于润湿基材

## 二、粘度降低效果

实验数据表明，CO₂质量分数为10%~20%时，涂料粘度可降低50%~80%。

粘度降低程度取决于：

涂料类型和具体配方

CO₂在涂料中的溶解度

固体含量和颜料填充水平

喷涂环境的温度和压力条件

## 三、喷涂距离与雾化效果

与传统空气雾化"鱼尾"喷涂相比，超临界CO₂喷涂可实现更窄、更均匀的喷雾图案。

传统空气雾化：喷距通常较大，雾化颗粒较大

超临界CO₂喷涂：雾化更细，颗粒更小，分布更均匀

## 四、环境效益

与焚烧或自然氧化处理有机溶剂相比，CO₂作为溶剂替代物的环境影响显著更低：

| 溶剂类型 | 焚烧产生CO₂(磅/磅溶剂) | 自然氧化产生CO₂(磅/磅溶剂) |
| --- | --- | --- |
| 丙酮 | 2.3 | 2.3 |
| 乙酸丁酯 | 2.3 | 2.3 |
| 甲苯 | 3.3 | 3.3 |
| 二甲苯 | 3.3 | 3.3 |
| 甲基乙基酮(MEK) | 2.4 | 2.4 |

VOC减排效果：使用UNICARB系统可减排VOC高达70%。

## 五、技术优势总结

环保：大幅减少VOC排放，降低空气污染

经济：减少溶剂采购和处置成本

质量：雾化效果更好，涂层更均匀

安全：减少工人接触有机溶剂

效率：单涂层工艺减少施工步骤