# 超临界流体喷涂应用技术

——面向未来的污染预防技术
Union Carbide Chemicals & Plastics Company Inc.

原文发表于1990年水性与高固体份涂料研讨会
整理翻译日期：2026年04月%日

# 摘要

超临界二氧化碳可应用于涂料喷涂，替代用于获得雾化粘度的挥发性有机溶剂。这使得施工方能够在继续使用提供优异涂层性能的高分子量聚合物体系的同时，将VOC排放减少30%至70%。仅需少量中等至慢速蒸发的溶剂用于漆膜融合、流平和重流。

超临界二氧化碳可产生强力雾化，弥补无空气喷涂工艺的缺陷，从而可施加高质量涂料。其喷雾具有与空气喷涂系统相似的细颗粒尺寸和"羽状"喷雾效果，但无需大量空气体积。

# 一、研究背景

涂料喷涂过程中的有机溶剂排放是挥发性有机化合物（VOC）空气污染的重要来源。因此，涂料配方商和施工方正面临越来越大的政府压力，需要减少排放并达到《清洁空气法》及各州和地方法规规定的VOC标准。

涂料配方中溶剂的主要功能是降低粘度，使涂料能够雾化成细小的液滴，从而沉积高质量的漆膜。然而，雾化所需的粘度远低于漆膜融合和流平所需的粘度。因此，目前的涂料配方设计使得大部分（如果不是全部）溶剂在喷雾过程中或刚沉积后即蒸发，以防止涂料流挂或下垂。

# 二、超临界流体特性

超临界流体之所以有趣且有用，是因为它们具有介于正常液体和气体之间的中间特性。相图上的超临界流体区域对应于流体的临界点或附近的温度和压力，此时液态和气态的性质相似或相同，实际上只存在一个流体相。

同时具有液体的密度（溶解能力）和气体的低粘度（扩散能力）

超临界CO₂：临界温度31.1°C，临界压力7.38MPa（73 atm）

无毒、不可燃、来源广泛（工业副产品）

# 三、UNICARB™系统原理

超临界流体作为稀释溶剂，在喷涂前降低高粘度涂料的粘度，使其可被雾化并施涂。

关键技术优势：

VOC减排30%~70%

可使用高分子量聚合物，提供更优异的涂层性能

仅需保留少量中慢干溶剂用于流平和融合

高固体份配方（high solids），减少溶剂用量同时保持高性能

# 四、雾化效果对比

与无气喷涂（airless spray）相比，超临界CO₂喷涂具有显著更好的雾化效果：

无气喷涂：颗粒较粗，雾化不均匀

超临界CO₂喷涂：颗粒更细，分布更均匀，接近空气喷涂的雾化质量

无需大量空气体积，节省设备能耗

# 五、适用涂料体系

该技术适用于大多数喷涂涂料，并在以下体系中成功演示：

清漆系统（clear systems）

着色剂系统（pigmented systems）

金属涂料系统（metallic systems）

已成功应用的涂料类型：

丙烯酸树脂（acrylics）

聚酯（polyesters）

纤维素类（cellulosics）

醇酸树脂（alkyds）

商业涂料和喷漆

# 六、技术经济性

UNICARB™系统可在现有涂装作业基础上进行改造，利用现有设备投资。

无需完全更换现有喷涂设备

改造后可使用原有涂料体系

减少溶剂采购和处置成本

符合日趋严格的环保法规要求

# 七、应用领域

该技术可广泛应用于：

木器家具涂装（UNICARB名称的由来应用领域）

金属制品表面涂装

塑料制品涂装

建筑装饰涂料

工业维护涂料