# 聚丙烯超临界二氧化碳发泡技术综述

Polypropylene Foaming Using Supercritical Carbon Dioxide: A Review
原文：Springer Nature, Advanced Composites and Hybrid Materials (2025) 8:84
作者：Gang Wang, Mengyao Dong, Huahong Deng 等

# 摘要

聚丙烯（PP）发泡材料因其轻质、优异隔热性、高强度、耐热性和抗冲击性广泛应用于汽车阻燃和食品包装领域。聚丙烯因成本低、耐热性好、耐腐蚀，被认为是替代其他热塑性聚合物的理想材料。然而，线性聚丙烯熔体强度低、熔体弹性不足，给生产微孔均匀分布的PP发泡材料带来重大挑战。为改善PP发泡性能，研究者采用了长链支化、交联、共混和添加填料等多种改性方法。本文系统综述了超临界二氧化碳发泡工艺的研究进展，分析了化学结构和晶体结构对PP发泡的影响，探讨了支化、交联、共混和填料改性等方法，并阐述了挤出发泡、注塑发泡等各类PP发泡工艺及其在汽车零部件、隔热、阻燃、电磁屏蔽、油水分离和食品包装等领域的应用。

# 一、研究背景

聚合物发泡材料是重要的多孔聚合物材料，相比未发泡聚合物具有密度低、隔热性好、隔音效果好、比强度高、耐腐蚀等优点，广泛应用于交通、军事、体育器材、日用品、服装、航空航天、建筑、电气电子等领域。

聚丙烯相比聚苯乙烯（PS）和聚乙烯（PE）等常见聚合物，最高服务温度可达130°C（PS和PE最高仅80°C），刚性更高，熔体强度问题一直是PP发泡的瓶颈。

# 二、超临界CO₂发泡原理

超临界二氧化碳（scCO₂）是指温度超过31.1°C、压力超过7.38MPa的CO₂流体。其独特性质使其成为理想发泡介质：

高扩散系数：scCO₂在聚合物熔体中扩散迅速，有利于快速成核

可调节溶解度：通过压力控制scCO₂在熔体中的溶解度，实现精准发泡

环境友好：CO₂无毒、不可燃，可完全替代化学发泡剂

绿色工艺：无需使用有机溶剂，VOC排放为零

# 三、聚丙烯发泡的挑战与改性方法

线性PP的主要局限：熔体强度弱、熔体弹性低，导致发泡过程中气泡容易合并和塌陷。主要改性方法：

| 改性方法 | 原理 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 长链支化（LCB-PP） | 引入长链支化结构 | 显著提高熔体强度和弹性，改善发泡性能 |
| 交联 | 化学交联形成网络结构 | 提高熔体强度，防止气泡合并 |
| 共混改性 | 与HDPE、EVA等共混 | 改善熔体流变行为，提高发泡均匀性 |
| 填料填充 | 添加滑石粉、碳酸钙、玻纤 | 提高熔体强度，提供异相成核位点 |

# 四、发泡工艺类型

釜式发泡（Batch Foaming）：间歇式，适用于实验室研究，可精确控制发泡参数

挤出发泡（Extrusion Foaming）：连续生产，适合大规模工业化，成本低效率高

注塑发泡（Injection Foaming）：一步成型，适合复杂形状制品

# 五、应用领域

汽车零部件：轻量化仪表板、门板、座椅发泡材料，降低整车重量

隔热材料：建筑管道保温、冷链物流，低热导率发泡层

阻燃材料：添加阻燃剂体系，满足汽车内饰阻燃标准

电磁屏蔽：导电填料填充发泡，实现轻量化屏蔽材料

油水分离：开孔发泡结构选择性透过，实现油水分离

食品包装：安全无毒、可微波、可回收，符合食品接触材料标准

# 六、未来展望

当前研究重点和发展方向：

超临界CO₂发泡工艺的绿色化和连续化生产技术

高熔体强度PP的规模化制备工艺

生物基PP和可降解PP发泡材料的开发

多功能一体化PP发泡材料（阻燃+隔热+力学性能协同）

数字化工艺控制实现发泡过程精准调控